2025年海安市床上用品产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于海安市市场监督管理局组织的床上用品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

抽样人员在事先不通知生产企业的情况下在成品仓库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，随机数使用扑克牌方法产生，所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买，备用样品封存于生产企业。抽样数量为3条/个/套，其中1条/个/套作为备用样品，枕类产品多抽1个作为检验样品。抽样基数满足抽样数量即可。

2.2实体店抽样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买，备用样品封存于实体店。抽样数量为3条/个/套，其中1条/个/套作为备用样品，枕类产品多抽1个作为检验样品。抽样基数满足抽样数量即可。

2.3电商平台抽样

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。同时，应当用照片、视频或者截屏记录抽样情况。备用用品由承检机构付费购买，封存在承检机构。抽样数量为3条/个/套，其中1条/个/套作为备用样品，枕类产品多抽1个作为检验样品。抽样基数满足抽样数量即可。

3.检验依据

表1 检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010、相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 | GB/T 8427-2019 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 断裂强力 |  | GB/T 3923.1-2013 |
| 11 | 顶破强力 |  | GB/T 19976-2005 |
| 12 | 水洗尺寸变化率 |  | GB/T 8630-2013 |
| 13 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013、相应产品标准 | FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009等 |
| 备注：1.耐光色牢度若无产品标准按3级日晒；2.机织物考核断裂强力，针织物考核顶破强力。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010  《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 22796-2021 《床上用品》

GB/T 22864-2020 《毛巾》

GB/T 32605-2016 《羊毛、羊绒被》

FZ/T 25006-2022 《轻薄型经编针织毯》

FZ/T 34003-2011 《亚麻床上用品》

FZ/T 43007-2011 《丝织被面》

FZ/T 43018-2017 《蚕丝绒毯》

FZ/T 44004-2018 《丝绸床上用品》

FZ/T 61001-2019 《纯毛、毛混纺毛毯》

FZ/T 61002-2019 《化纤仿毛毛毯》

FZ/T 61004-2017 《拉舍尔毛毯》

FZ/T 61005-2015 《线毯》

FZ/T 61006-2019 《纬编腈纶毛毯》

FZ/T 61007-2012 《家用纺织品 超细纤维毯》

FZ/T 61008-2015 《摇粒绒毯》

FZ/T 61009-2015 《纤维素纤维绒毯》

FZ/T 61010-2020 《山羊绒毯》

FZ/T 62019-2012 《工艺绗缝被》

FZ/T 62026-2015 《手工粗布床单》

FZ/T 62027-2015 《磨毛面料床单》

FZ/T 62028-2015 《针织床单》

FZ/T 62029-2015 《手工粗布被套》

FZ/T 62030-2015 《磨毛面料被套》

FZ/T 62031-2015 《针织被套》

FZ/T 62033-2016 《超细纤维毛巾》

FZ/T 81005-2017 《绗缝制品》

相关的法律法规、部门规章和规范；

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。

无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。